Базальтовая(кладочная)строительная сетка “GRIDEX”

При кладочных работах строительная сетка является одной из наиболее важных составляющих для успешной реализации необходимых работ. Ее применяют для армирования различных видов кирпича и других материалов, которые могут включать в себя:

- пеноблоки;

- проризованный камень;

- стеновые и газосиликатные блоки;

- ячеистый бетон и т.д.

Кроме того, базальтовая сетка ”ГРИДЕКС”   станет надежным связующим звеном при осуществлении соединения несущего и облицовочного слоя стены. Вдобавок, сетка кладочная базальтовая может успешно применяться при изготовлении стеновых панелей, которые будут отличаться высокими характеристиками теплоэффективности. При этом вес изделия становится значительно меньше, а сетка для кладки обезопасит его от появления трещин и других различных повреждений, которые могут стать главной причиной разрушения материала.

Сетка базальтовая строительная “Гридекс” намного легче и надежнее стальной. Она имеет прекрасные физические и механические характеристики. Именно поэтому именно этот материал сегодня используется для различных видов строительных работ в виду его практичности, функциональности и перспективности. Наша компания предлагает инновационный продукт, который позволит успешно справиться с различными задачами, включая армирование штукатурного слоя.

Итогом испытаний и тестов армирования кладки с использованием базальтовой сеткой   в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко стали положительные оценка материала и заключение, показывающее что при армировании   базальтовой  сеткой  “ГРИДЕКС” прочность кладки увеличилась до показателей с применением металлической  сетки Вр-1 (50х50х3 мм).

| Преимущества базальтовой сетки перед металлической сеткой |
| --- |
| Низкая теплопроводность (~ в 100 раз) | 0,46 Вт/м2 у базальтовой сетки, а у металла до 40 – 60 Вт/м2. Таким образом металлическая сетка является проводником холода между стенами в трёхслойных стеновых панелях. |  |
| Более высокие характеристики | Более высокие характеристики на разрыв, растяжение, изгиб и вырыв из стен у базальтовой сетки выше; |  |
| Легче в 4-5 раз | Металлическая сетка (50х50х3 мм, 0,5х2 м) весит 2,04 кг/м2, а сравнительная по характеристикам базальтовая сетка 260 – 300 гр/м2 |  |
| Устойчивы к агрессивным средам | Базальтовая сетка устойчива к агрессивным средам, в том числе, к щелочным (растворы, бетоны) |  |
| Не ржавеют | Т.к. не содержат металла |  |
| Более устойчивы к перепадам температур | Базальтовые сетки выдерживают большее количество циклов замораживания и оттаивания (не случайно их применяют при строительстве дорог, аэродромов, гидротехнических сооружений, где перепады температур особенно ощутимы). |  |
| Дешевле ! | Стоимость 1м2 на 20 % дешевле металлической сетки при равных разрывных характеристиках. |  |
| Удобна в работе ! | Базальтовые сетки имеют несравнимое преимущество, удобны в работе. Легче, компактны, занимают немного места, не травмируются руки при работе, сетка ровно ложиться на стену, нарезается на рулоны требуемой ширины с использованием ножниц по металлу, «секаторов», ножей с режущей поверхностью повышенной твердости. |  |

СЕТКА  Представительство  в г. Белгород крупнейших в  России заводов по производству сварных, тканых и плетёных сеток. Любой ширины, длины, размеров ячеек и диаметра проволоки.

Штукатурные, малярные, кладочные, дорожные, заборные, маскировочные, пластиковые, декоративные, для сада и огорода. Более 800 наименований. Работает выставочный зал. Адрес: ул. Студенческая, 42 (4722) 31-65-14; 31-60-02

WWW.SETKA31.RU

Базальтовые сетки от январь 2017г.

| Ячейка Мм. | Диам. Мм. | Размер Рул.,м | М.кв.в рулоне | Цена с 18% НДС | Вес рулона Кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М.кв. | рулон | М.кв. | рулон |  |
|  |  |  |  | Оптовая цена | Розничная цена |  |
| Для кладочных работ СБНП строительная (прочность 50/50кН) |
| 25х25 | 3,0 | 1,00х50,0 | 50,00 | 90-00 | 4500-00 | 100-00 | 5000-00 |  |
| 25х25 | 3,0 | 0,63х50,0 | 31,50 | 90-00 | 2835-00 | 115-00 | 3622-50 |  |
| 25х25 | 3,0 | 0,50х50,0 | 25,00 | 90-00 | 2250-00 | 115-00 | 2875-00 |  |
| 25х25 | 3,0 | 0,37х50,0 | 18,50 | 90-00 | 1665-00 | 115-00 | 2127-50 |  |
| Для фундаментных работ СБНП строительная (прочность 100/100кН) |
| 25х25 | 4,0 | 1,00х50,0 | 50,00 | 190-00 | 9500-00 | 220-00 |  |  |
| 25х25 | 4,0 | 0,63х50,0 | 31,50 | 190-00 | 5985-00 | 220-00 |  |  |
| 25х25 | 4,0 | 0,50х50,0 | 25,00 | 190-00 | 4750-00 | 220-00 |  |  |
| 25х25 | 4,0 | 0,37х50,0 | 18,50 | 190-00 | 3515-00 | 220-00 |  |  |