Неметаллическая композитная арматура

(стеклопластиковая арматура)

Неметаллическая композитная арматура периодического профиля, выполнена из стеклянных или базальтовых волокон и предназначена для армирования бетонов, асфальтобетонов в условиях воздействия агрессивных сред.

Композитная арматура изготавливается методом без филъерной протяжки   со спиральным периодическим профилем. Рифленая поверхность создается спиральной обмоткой стержня жгутом в процессе его формирования.

Цвет арматуры обуславливается цветом исходного сырья и составом композита и для базальтопластиковой изменяется от темно- коричневого до черного цвета, а для   стеклопластиковой от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

Неметаллическая композитная арматура в процессе хранения и эксплуатации не выделяет вредных веществ для человека и окружающей среды и по

ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества).

Применение неметаллической арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.

Композитная арматура предназначена для применения:

-в фундаментах ниже нулевой отметки.

-для армирования полов и плит по грунту

-для изготовления гибких связей в слоистой кладке кирпичных зданий.

- в изготовлении дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий.

-в изготовлении стержней и сеток для усиления несущей способности армированных кирпичных конструкций.

-в конструкциях на основе гипсовых вяжущих.

-в конструкциях автомобильных дорог, подпорных стен и откосах.

Технология сборки каркасов из композитной и стальной арматуры одинаковы.

Применяются те же приёмы, оснастка и расходные материалы.

Арматура связывается стальной проволокой или с использованием затягивающихся полимерных стяжек.

Арматура диаметром до 8мм. поставляется в бухтах, диаметр бухты 1,0-1,2м.

Более толстый профиль пакуется хлыстами по 5-10шт.

Стеклопластиковая арматура  идеально упругий материал и  при разматывании бухты без дополнительной правки режется хлыстами нужной длины.

Прайс лист на композитную арматуру от январь 2017г.

| Марка арматуры | Вес1метра Кг. | Количество метров в бухте | Опт руб.м.пог | Розница руб.м.пог. | Вес бухты Кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САС-4 с присыпкой | 0,02 | 120 | 10-00 | 12-00 | 2,4 |
| САС-6 с присыпкой | 0,05 | 120 | 13-00 | 15-00 | 6,0 |
| САС-8 с присыпкой | 0,08 | 60 | 18-00 | 22-00 | 4,8 |
| САС-10 с присыпкой | 0,12 | 6м-хлысты | 25-00 | 30-00 | 12,0 |
| САС-12 с присыпкой | 0,17 | 6м-хлысты | Договорная | 17,0 |
| САС-14 с присыпкой | 0,26 | 6м-хлысты | Договорная | 26,0 |
| АСП-4 стеклоровинг | 0,02 | 100 | 9-00 | 11-00 | 2,0 |
| АСП-6 стеклоровинг | 0,05 | 100 | 12-00 | 14-00 | 5,0 |
| АСП-8 стеклоровинг | 0,08 | 100 | 17-00 | 20-00 | 8,0 |
| АСП-12 стеклоровинг | 0,17 | 100 | 32-00 | 38-00 | 17,0 |
| АСП-14 стеклоровинг | 0,26 | 6м-хлысты | 40-00 | 48-00 | 26,0 |
| АСП-16 стеклоровинг | 0,32 | 6м-хлысты | 52-00 | 62-00 | 32,0 |